一度船底漆

RAINBOW CHLOR RUBBER.A/C

| 产品号码 | SP-16(RA-11) |
| --- | --- |
| 型别 | 由氯化橡胶(Chlorinated Rubber)及铝粉颜料构成之船底防锈漆。 |
| 用途 | 船底、水线、及船边部位用防锈底漆。 |
| 特性 | 1、干燥极速，附着力极强。 |
|  | 2、耐候性极优。 |
|  | 3、耐海水，及耐油性极优。 |
|  | 4、耐机械磨损力极优。 |
|  | 5、抗电蚀性优良。 |
| 光泽度 | 平光 |
| 颜色 | 银色，银红色 |
| 闪火点 | 26℃（80°F）以上 |
| 重量 | 1.40kg/L |
| 黏度 | 75~90KU（25℃） |
| 干燥时间 | 表干：1/2小时以内 实干：2小时以内（25℃） |
| 漆膜厚度 | 湿膜：100µ（4.0mil） 干膜：40µ（1.6mil） |
| 理论涂布量 | 10.0m²/L 7.0m²/kg |
| 涂装间隔 | 最少3小时（25℃） |
| 固体容积 | 40% |
| 稀释剂 | No.1407(RP-71)氯化橡胶漆稀释剂 |
| 稀释剂用量 | 5～15%（不含清洗工具） |
| 适用底漆 | No.908伐锈底漆 SP-47永保新船舶外板通用底漆（EP-111） |
|  | NO.1006环氧富锌底漆 NO.1021无机锌粉预涂底漆 |
| 适用面漆 | 氯化橡胶或醇酸树脂系船舶面漆，或船底漆 |
| 贮藏安定性 | 正常情况下，至少三年。 |
| 涂装方法 | 刷涂、辊涂、无气喷涂 |
| 施工注意事项 | 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加橡胶漆稀释剂调节，但以不超过规定用量为原则。 |
|  | 2、被涂物表面之水份、油脂、污泥、损毁或松懈旧漆膜及腐蚀性盐类等附着污物必须清除干净。 |
|  | 3、表面潮湿凝结有露水或在阴雨天时，应避免施工。 |
| 备注 | 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系 |